2.pielikums

## **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

„Kokskaidu granulu piegādeLīkumu ciema katlu mājai”

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģ.Nr.** |  |

* **Piegādes adrese:** katlu māja “Līkumi”, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads.
* **Piegāde:**  Ja attālums no granulu piegādes vietas līdz Darbu izpildes vietai - “Līkumi”, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads, ir vairāk kā 30 km, tad piegāde tiek veikta Pretendentam, izmantojot savu darbaspēku un transportu, kurai ir nolaižama balsta platforma (ar lafeti), 15-20 kg iepakojuma maisos, vienas piegādes apjoms līdz 10-15 tonnām. Par piegādes grafiku, piegādes precīzu daudzumu vienā reizē, puses vienojas mutiski.
* Piegāde tiek veikta 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma brīža e-pastā vai telefoniski).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametrs** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums** *(pretendents norāda piedāvātajai precei prasības parametrus, lai varētu to salīdzināt ar prasību)* |
| **Kopējais plānotais apjoms** | 110 tonnas.  |  |
| **Papildapjoms** | Pasūtītājs līguma izpildes gaitā ir tiesīgs izmainīt iepērkamo granulu daudzumu +/-10% no granulu kopējā piegādes apjoma, atkarībā no laika apstākļiem un Pasūtītāja vajadzībām. |  |
| **Diametrs** | 8 mm |  |
| **Garums**  | No 5-30 mm |  |
| **Mitrums** | ne lielāks par 10 % |  |
| **Pelnu saturs** | ne vairāk kā 0,8 % |  |
| **Siltumspēja** | ne mazāka kā 16,5 MJ/KG |  |
| **Citas prasības** | Premium klases kokskaidu granulas, kvalitatīvas, sausas. |  |
| ražotas no tīras koka skaidas (bez mizas); |  |
| mehāniski cietas, noturīgas pret sadrupšanu; |  |
| **Piegāde** | ar automašīnu kurai ir nolaižama balsta platforma (ar lafeti), 15-20 kg iepakojuma maisos. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |